CERAMIKA

- SUROWCE

- PLASTYCZNE

  - glinka – kaolin

- NIEPLASTYCZNE

  - materiały schudzajace – kwars – piasek

  - materiały topnikowe – skaleń i związki sodu, potasu i litu

- Proces produkcyjny

- Przygotowanie masy ceramicznej (czyszczenie, odważanie, rozdrabnianie, mieszanie z wodą, dojrzewanie)

- Formowanie

-  tocznie na kole garnczrskim,

-  odlewanie w formach

-  formowanie maszynowe

3.   Suszenie uformowanych wyrobów

4.   Wypalanie wyrobów (w temperaturze około 850°C - 2000°C).

5.   Studzenie

6.   Szkliwienie(powlekanie czerepu wyrobu płynną mieszanką m.innymi z krzemionką)

7.   Powtórne wypalanie

8.   Zdobienie; naszkliwne lub podszkliwne ( malowanie, kalkomania, złocenie,

stemplowanie)

- Rodzje ceramiki

- PORCELANA – najstarsza ceramika- pochodzi z Chin od ok.4000 lat

Porcelanę otrzymuje się z glinki kaolinowej ze skaleniem i kwarcem poprzez wypalanie uformowanych wyrobów w temperaturze od 920-980°C (wyroby nieszkliwione, tzw. biskwit) aż do 1280-1460°C (wyroby szkliwione). Charakteryzuje się niską nasiąkliwością, bardzo dobrymi właściwościami dielektrycznymi, dużą wytrzymałością mechaniczną, wysoką odpornością na działanie czynników chemicznych i nieprzepuszczalnością dla cieczy i gazów.

Rozróżnia się ceramikę twardą (o składzie: 40-60% kaolinu, 20-30% skalenia, 20-30% kwarcu) i miękką (25-40% kaolinu, 25-40% skalenia, 30-45% kwarcu).

Właściwości:

- szklisty przełom i powierzchnia;
- bardzo wysoka twardość;
- duża odporność na wysokie temperatury;
- duża kwasoodporność;
- nieprzepuszczalność dla gazów i cieczy;
- złe przewodnictwo elektryczne

- bierność chemiczna

- kruchość

- forma cienkościenna – przeświecalność

- barwa biała (zdobiona wzorami)

Każdy wyrób z porcelany posiada swój indywidualny, niepowtarzalny numer nadawany według systemu znakowania. Numer składa się z trzech różnych cyfr/liczb gdzie kolejne oznaczają: numer katalogowy, kolejny numer wyrobu wyprodukowanego w danym roku, rok wykonania. Oznaczenie to jest zawsze wpisywane na certyfikacie autentyczności, który posiada każda figurka.

- PORCELIT

Mniej szlachetna ceramika od porcelany.

Własności

- szklista powierzchnia

- przełom zwarty

- barwa biała lub jasnokremowa

- duża twardośc

- kruchość

- formy tylko grubościenne

- nieprzepuszczalność dla gazów i cieczy;
- złe przewodnictwo elektryczne

- bierność chemiczna

- KAMIONKA

Właściwości:

- kwasoodporność;
- szklista powierzchnia

- przełom zwarty (biały-cienkościenna, szary-grubościenna)

- nieprzepuszczalność dla gazów i cieczy;
- złe przewodnictwo elektryczne

- bierność chemiczna

- barwiona jednolicie(kolorowo)

- FAJANS

Właściwości:

- powierzchnia szkliwa z tendencja do pękania

- porowaty przełom;
- nieprzezroczystość;
- duża nasiąkliwość;
- mała wytrzymałość

- bardzo duża kruchość.

- Klasyfikacja materiałów ceramicznych

1. Ze względu na strukturę wyroby ceramiczne dzielimy na:

-wyroby o strukturze porowatej i nasiąkliwości wagowej do 22%

należą do tej grupy wyroby ceglarskie , ogniotrwałe, --

-Ceglarskie – cegły pełne , pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne,

-Szkliwione – płytki ścienne i kafle,

-Ogniotrwałe – kształtki i cegły szamotowe, kształtki krzemionkowe i termalitowe

-wyroby o strukturze spieczonej i nasiąkliwości wagowej dochodzącej do 12%.

Są to: cegły budowlane, klinkierowe, cegły kanalizacyjne, cegły z krzemionki ,

klinkier drogowy, płytki klinkierowe, kształtki, płytki podłogowe terakotowe, płytki

kształtki kamionkowe ścienne i szkliwione, płytki krzemionkowe kwasoodporne ,

kamionkowe rury, kształtki kanalizacyjne -ceramika są to : płyty ścienne szkliwowe

wyroby fajansowe, wyroby sanitarne (umywalki , miski).

V.   Rodzaje wyrobów ceramicznych

- Ceramika stołowa

- Galanteria ( popielniczki, flakony, fogurki itp.)

- Ceramika budowlana

- Ceramika techniczna

- Opakowania ceramiczne

WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW CERAMICZNYCH

- twardość

- kruchość

- duża odporność cieplna

- ogniotrwałość

- duża odporność na korozję

- duża wytrzymałość mechaniczna

- mała wytrzymałość na zginanie

- praktycznie nie ma odkształcenia plastycznego

- odporność chemiczna