Budowa skóry.

TOPOGRAFIA  SKÓRY

Tkanka skórna zwierząt ssących składa się z trzech zasadniczych warstw:

- Naskórek

- Skóra właściwa (derma)

- Warstwa podskórna (mizdra)

Naskórek – warstwa ta ma niewielkie znaczenie, ponieważ w toku wyprawy całkowicie się ją

usuwa. Grubość naskórka to zaledwie 0,5 do 5% grubości skóry.

Lico jest zewnętrzną warstwą skóry; jest miękkie, trwałe, odporne na wilgoć i ścieranie;

odporne na działanie temperatury do ok. 80°C.

Dwoina jest wewnętrzną warstwą skóry; odznacza się porowatą powierzchnią i dlatego

łatwiej od lica pochłania wilgoć; poprzez swoją grubą powierzchnię daje dobrą

chwytność; grubość szpaltu zależy od grubości oddzielonego lica oraz od tego, czy

dwoina była dzielona na dwie warstwy; odporna na działanie temperatury do 100°C.

SKŁAD CHEMICZNY SKÓRY SUROWEJ:

WODA  ok. . 64,0 %

BIAŁKO ok. 33,0 %

TŁUSZCZE ok. 2,0%

SOLE MINERALNE ok. 0,5%

Garbowanie skóry

oznacza utrwalenie skór w taki sposób, aby nie poddawały się już naturalnym procesom gnilnym. W skórcie polega na związaniu włókien skóry (kolagenu) przez garbnik.

Garbniki 
są czynnymi składnikami wielu surowców roślinnych takich jak: kora dębu, kłącze pięciornika, kłącze wężownika, liść orzecha, kora oczaru, liść jeżyny, liść maliny.

Spośród wszystkich środków garbujacych największe znaczenie mają garbniki roślinne i syntetyczne, ponieważ metodami garbowania roślinnego i syntetycznego wyprawia się

ok. 75% ogólnej ilości skór.

Podział stosowanych garbników:

Gatunki skór

W zależności od jakości gotowej skóry możemy podzielić ją ogólnie na:

ANILINY

PÓŁANILINY

SKÓRY PIGMENTOWANE

KORYGOWANE I PIGMENTOWANE

SZLIFOWANE (nubuck, zamsz)

DWOINY

OBUWIE

1. BUDOWA OBUWIA

2. NUMERACJE

Długość obuwia to odległość od skrajnych punktów czubka i piętyobuwia,

czyli długość stopy z naddatkiem( od 0,5 cm do 2,5 cm w zależności od fasonu) .

| Miara obuwia | Całe | Połowy | numery |
| --- | --- | --- | --- |
| Metryczna (cm) | 10 mm | 5 mm | od 21 do 31 |
| Angielska (cal) | 1/3 cal = 8,4mm | 1/6 cal = 4,2mm | od 1 do 13 |
| Francuska (sztych) | 6,66 mm = 2/3 cm | - | od 33 do 48 |

Tęgość stopy

Określa obwód stopy w palcach i podbiciu oraz szerokość stopy w palcach i pięcie.

E - wąska, F średnia wąska, G - średnia, H - szeroka, I - bardzo szeroka 
Najbardziej popularne tęgości: G - średnia i F - średnia wąska

SKÓRY OBUWNICZE

Gładka skóra

Ma delikatnie strukturowaną powierzchnię z małymi wgłębieniami; może być matowa lub z połyskiem.

Lakierowana skóra

Charakteryzuje się zupełnie gładką i połyskową powierzchnią. Powierzchnia jest podatna na mechaniczne uszkodzenia i wpływ innych niekorzystnych czynników, takich jak mróz czy wilgoć.

Nubuk

To skóra przypominająca w dotyku brzoskwinię. Podkategorię tworzy "przecierający się" nubuk. Jest to skóra, na której zostaną ślady palców bądź przedmiotów nawet po delikatnym dotyku. Te można usunąć wytarciem bądź przez szczotkowanie powierzchni.

Welur

To specjalna odmiana zamszu. Jest mniej podatna na uszkodzenia niż nubuk.

Skóra podkładowa

Używana do produkcji podeszew dla obuwia wieczorowego. Jest bardzo czuła na wilgoć i nierówną nawierzchnię.

Skóra warstwowa

Skóra warstwowana to skóra której górną warstwę stanowi np. poliuretanowa powierzchnia. Przez to skóra ta osiąga większą wytrzymałość i jest łatwiejsza w utrzymaniu. Zazwyczaj stosowana jest do wyrobu obuwia sportowego.

Materiały syntetyczne

PCV, PU, kauczuk, tworzywa i skóry sztuczne to materiały, które wyglądem przypominają naturalną skórę, lecz ich właściwości, takie jak przepuszczalność powietrza, absorpcja, dostosowanie do stopy nie są tak dobre jak w przypadku prawdziwej skóry.

Materiały tekstylne

Tkane, nietkane - używane są do produkcji lżejszego obuwia. Najbardziej popularnym materiałem tekstylnym jest strecz, który zapewnia wyjątkową wygodę noszenia. Materiał ten przepuszcza powietrze, a zarazem jest wystarczająco trwały i odporny.

a) spód                                        b) cholewka                                 c) wyściółka

RODZAJE OBUWIA

- ze względu na przeznaczenie (domowe, sportowe, turystyczne, wyjściowe, całodzienne, robocze, ochronne, itp.)

- ze względu na użytkownika (damskie , męskie, dziecięce, młodzieżowe)

- ze względu na typ (czółenka, klapki, trzewiki, sandały, kozaki, botki, mokasyny)

- ze względu na sosób łączenia(klejone, szyte, wtryskowe, ćwiekowe)